ИНГИБИТОР ХЦА
Ингибитор атмосферной коррозии - хромат циклогексиламина
ТУ 6-02-683-87
Внешний вид:
Кристаллический порошок ярко-желтого цвета. Область применения:
Применяется для защиты от атмосферной коррозии при консервации изделий из стали, меди и ее сплавов, никеля, олова, алюминия и его сплавов.
Применяется в виде:
ингибитированной бумаги, содержащей 10-22 г/мл2;
водных и спирто-водных растворов (расход ингибитора не менее 50г на 1 м2 защищаемой поверхности);
на пористых носителях, содержащих не менее 50 г ингибитора на 1 м2.
Технические характеристики:
Наименование показателя	Норма
Массовая доля хромата циклогексиламина,%, не менее	97,0
Массовая доля влаги, %, не более	3
рН 1% водного раствора	7,5 - 8,5
Требования безопасности:
относится к горючим веществам. Температура воспламенения 106иС, температура самовоспламенения 145°С;
по степени воздействия на организм человека продукт в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу - классу веществ умеренноопасных.
Упаковка:
Полиэтиленовые мешки ГОСТ 17811-78 или мешки - вкладыши пленочные ТУ 6-5218-90 любой вместительности, которые помещают в мешки бумажные четырехслойные ГОСТ 2226-88.
Транспортирование:
Транспортируют мелкими отправками любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов.
Хранение:
Хранят в крытых складских помещениях. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.